	[image: image1.png]




	
	
	
	
	

	        ООО "Компания СтилДом" 

	                        Оптовые поставки материалов и комплектация строительных объектов

	
	



Dali Гидростоп, гидрофобизирующий состав 
НАЗНАЧЕНИЕ

Пропитка для камня Dali ГИДРОСТОП предназначена для защиты от воздействия влаги, повышения морозостойкости и коррозионной стойкости пористых строительных материалов. Защищает от появления солевых высолов на кирпичных поверхностях, а также от поражения грибком в местах с повышенной влажностью и непосредственного контакта с водой. Усиливает гидрофобизирующие свойства цементных и бетонных строительных смесей. 

[image: image2.jpg]


ключевые преимущества
· не образует высолов на поверхности;

· не образует пленки;

· не изменяет внешний вид фасада;

· обеспечивает длительную защиту до 15 лет;

· придает высокие влагоотталкивающие свойства обрабатываемой поверхности

СВОЙСТВА 

· увеличивает морозостойкость обработанной поверхности;

· обладает фунгицидными свойствами (защищает от грибка, плесени, мхов);

· проникает на значительную глубину (до 5 мм);

· сохраняет газо- и паропроницаемость поверхности;

· не образует кристаллических структур;

· не закупоривает капилляры;

· увеличивает срок службы строений в целом;

· защищает от поднятия влаги по капиллярам;

· при правильном расходе не оставляет пленки на поверхности. 

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Проведение поверхностной обработки. Состав наноситься на чистую, сухую, неокрашенную поверхность при температуре воздуха и обрабатываемой поверхности не ниже +5°С. Перед употреблением взболтать и наносить кистью валиком или распылителем в один или несколько слоев методом «мокрый по мокрому» (по мокрому, но впитавшемуся предыдущему слою).

Нормы расхода и разбавления:

	Поверхность
	Расход
	Концентрация

	Слабовпитывающая: бетон, искусственный камень, облицовочный кирпич
	0,15-0,2 л/м2
	Разбавление не требуется

	Средневпитывающая: штукатурка, гипс, мрамор, известняк, керамический и силикатный кирпич
	0,25-0,3 л/м2
	

	Сильновпитывающие: газобетон и т.д.
	0,5-0,7 л/м2
	

	Особо слабовпитывающие: асбоцемент, шифер, черепица
	0,15-0,25 л/м2
	Разбавить 1,5л воды на 1л состава


Водоотталкивающие свойства проявляются не позднее, чем через 12 часов. При обработке облицовочного кирпича и других ответственных декоративных поверхностей следует произвести пробную обработку для оценки внешнего вида высохшей поверхности.

При изготовлении строительных смесей состав вводят в объем раствора в составе воды в количестве 1-4% от массы цемента (на 50 кг цемента – 0,5-2л состава). 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

при температуре от 0 до +40°С в герметичной заводской упаковке. На период транспортировки допускается единовременное замораживание.

УПАКОВКА

5, 10 л

СРОК ГОДНОСТИ

1 год.

СЕРТИФИКАТЫ

· ТУ 2229-056-13238275-2007

· Санитарно-эпидемиологическое заключение №77.01.12.222.П.046836.06.07

_______________________________________________________________________________________
Тел.+7(916)150-79-30 
+7(903)242-93-38
  e-mail: stil_dom@mail.ru
www.k-s-d.ru

