	[image: image1.png]




	
	
	
	
	

	        ООО "Компания СтилДом" 

	                        Оптовые поставки материалов и комплектация строительных объектов

	
	



Dali УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АНТИСЕПТИК, для любых поверхностей против плесени и грибка

[image: image2.jpg]


Dali УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АНТИСЕПТИК  предназначен для уничтожения грибка, плесени, водорослей, мхов и лишайников на любых типах поверхностей (кирпич, бетон, штукатурка, дерево, картон, гипсокартон, керамическая плитка и т.п.), в том числе окрашенных любыми типами лакокрасочных материалов, как снаружи, так и внутри помещений. Для профилактической обработки любых пористых поверхностей от первичного и повторного заражения, в том числе для предварительной антисептической обработки поверхностей перед окрашиванием любыми типами лакокрасочных материалов.

достоинства

· для любых поверхностей;

· не содержит хлора;

· высокая эффективность;

СВОЙСТВА 

· не содержит хлора;

· обладает высокой проникающей способностью;

· легко впитывается в различные поверхности;

· обладает высокой эффективностью против спор и биопоражений в развитой форме;

· не изменяет поверхностные свойства материалов;

· перекрывается любыми типами отделочных материалов. 

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Удаление биологических поражений. При поверхностном заражении поверхность очистить от непрочно держащихся грибов и плесени, промыть водой и высушить. При глубоком поражении удалить поврежденный материал до здорового слоя. Сухую поверхность обработать составом Dali УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АНТИСЕПТИК при температуре состава и поверхности не менее +5°С с расходом 50 - 250 мл/м2. Расход зависит от впитывающей способности и степени поражения обрабатываемой поверхности. При сильном поражении и невозможности удаления поврежденного слоя обработку через 4-6 часов повторить. Обработанную поверхность выдерживают 1-2 дня, остатки очищают щеткой и смывают водой. В случае последующего окрашивания поверхность дополнительно обработать составом ДАЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АНТИСЕПТИК с расходом 50-250 мл/м2.

Профилактическая обработка не зараженных поверхностей. Поверхность очистить от грязи, просушить. Состав ДАЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АНТИСЕПТИК нанести с расходом 50-100 мл/м2 (в зависимости от впитывающей способности). Время высыхания - 2-3 часа при температуре 15-20°С. Для обеспечения более длительной защиты (особенно при эксплуатации на открытом воздухе) поверхность после антисептирования обработать соответствующим защитно-декоративным лакокрасочным материалом. 

РАСХОД

· для удаления биологических повреждений 50-250 мл/м2
· для профилактической обработки не зараженных поверхностей 50-100 мл/м2 
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от 0 до +40°С. Допускается длительное нециклическое замораживание на период транспортировки или при хранении. 

УПАКОВКА 

0,6; 5 л 

СРОК ГОДНОСТИ

2 года с даты изготовления

СЕРТИФИКАТЫ

· ТУ 2499-053-13238275-2007

· Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.12.249.П.018218.03.07 

_______________________________________________________________________________________
Тел.+7(916)150-79-30 
+7(903)242-93-38
  e-mail: stil_dom@mail.ru
www.k-s-d.ru

